## Slide 1: 水膠傷口敷料之開發
組員：廖姿硯、林雅嫻、張善羽、李雅綸
指導老師：林鴻儒
Notes: 各位老師同學大家好，我們這組的專題題目是水膠傷口敷料之開發

## Slide 2: 目錄
前言
研究目標
研究方法
解決問題
結論
實驗步驟
未來工作

## Slide 3: 前言
水凝膠簡介
NIPAAm水凝膠
合作廠商

## Slide 4: 水凝膠簡介
水凝膠(Hydrogels)是三維網狀高分子。存在交聯網絡使水膠能夠溶脹和保留大量的水分。屬於偏柔軟及濕潤類型的材料。
醫藥應用上，利用天然或合成水膠實例已有許多，例如藥物釋放系統、軟型隱形眼鏡和移植手術等領域。
傷口於濕潤的環境下較易癒合

## Slide 5: NIPAAm水凝膠
NIPAAm水凝膠會受溫度影響
低於相轉移溫度(LCST)之膠體狀況(左)
高於相轉移溫度(LCST)之膠體狀況(右)
兩狀況可逆
交聯反應，又稱架橋反應，分子鏈間以NMBA作交聯，形成三維網狀結構。
Notes: 交聯:NIPAAm先和起始劑作聚合，再用NMBA做交聯反應，形成一個三維網狀結構

## Slide 6: NIPAAm水凝膠
1. 起始反應(Initiation)
I
R*
M1 + R*
RM1*
2. 成長反應(Propagation)
RM1* + M2
RM1-M2*
I: initiator (起始劑)
M:monomer (單體)
R*:free radical (自由基)
RM1-M2* + M3
RM1-M2-M3*
------------------------------
RM1-M2-M3------Mn-1* + M
RM1-M2-M3-----Mn*
3. 終結反應
RM1-M2-M3----Mn* + R*
RM1-M2-M3----MnR
自由基的聚合反應

## Slide 7: 合作廠商
Notes: 這是本次和我們簽約合作的廠商
名字是明興醫療器材
他們現在在做的有手術台或是病床之類的也有在做醫療耗材的批發
他們本次和我們簽約的目的是想要轉型做水膠敷料

## Slide 8: 研究目標
能運用於連續式水膠塗佈設備
水膠溶液維持黏稠有流動性
放置4小時不成膠
膠體透明可觀察傷口
膠體要有延展性

## Slide 9: 研究方法
藥品
化學結構式
實驗步驟
簡易連續式水膠塗佈機
裝置示意圖

## Slide 10: 藥品
N-異丙基丙烯醯胺 (N-isopropylacrylamide) : NIPAAm
聚乙烯醇(Polyvinyl alcohol) : PVA
N,N-亞甲基雙丙烯醯胺(N, N-Methylene-bis-acrylamide) : NMBA
過硫酸銨(Ammonium persulfate) : APS
四甲基乙二胺(N,N,N',N'-tetramethyl-ethane-1,2-diamine)︰TEMED
硼砂(sodium Tetraborate) : Na₂B₄O₇.10H₂O
硼酸(boric acid) : H3BO3

## Slide 11: 化學結構式
NIPAAm
單體
NMBA
交聯劑
APS
起始劑
TEMED
促進劑
PVA
增稠劑
Na₂B₄O₇.10H₂O
PVA交聯劑
H3BO3
PVA交聯劑

## Slide 12: 實驗步驟
配製硼砂-硼酸緩衝溶液
  0.286g Na₂B₄O₇ • 10H₂O
  1.051g H3BO3
  8g SDS
  3.2g NaCl
  0.864g 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯
以緩衝液配製水膠溶液
  硼砂-硼酸緩衝液
  NIPAAm
  NMBA
  APS
成膠
  加入TEMED快速成膠

## Slide 13: 簡易連續式水膠塗佈機
放卷1
(起點)
收卷
厚度調節裝置
進料口
控制放卷1速度
控制收卷速度
控制燈管溫度
放卷2
Notes: 那這台是廠商給的簡易連續式水膠塗佈機
運作原理是pu模先從放捲1的地方出來然後經過進料口時將水交溶液倒入進料口
黏稠的溶液會附著於纖維上跟著被帶上去接著用厚度調節裝置調整到我們需要的厚度之後
經過加熱燈管藉由高溫快速定型之後再收卷
用梨形紙捲包裝我們的膠體

## Slide 14: 裝置示意圖
放卷1
收卷
放卷2
進料口

## Slide 15: 問題討論
透明可觀察傷口
有延展性
放置4小時不成膠
水膠溶液黏稠有流動性

## Slide 16: 透明可觀察傷口
水膠的透明度能夠讓我們在敷上後能觀察到傷口的癒合狀況，因此需使水膠維持透明。
Notes: 首先我們要解決的問題是膠體透明度
我們需要膠體是透明的原因是可以觀察傷口復原的狀況

## Slide 17: 透明可觀察傷口
NIPAAm為溫感性單體，會受溫度影響而變得乳白，加入AAc以改變此狀況
表2 AAc多寡對成膠狀態之影響 | 
AAc與NIPAAm之主輔 | 成膠狀態
NIPAAm為主AAc為輔 | 透明、保有膠體表面黏度、具有些微延展性
NIPAAm為輔AAc為主 | 透明、膠體無黏度、延展性差、脆且易碎

## Slide 18: 有延展性
為了不讓水膠因為產線的移動而造成拉扯破裂的情況，因此需使水膠有一定的延展性及韌性
Notes: 膠體在連續式製程中為了不要因拉扯而斷裂所以需要具備延展性

## Slide 19: 有延展性
固定配方(NIPAAm+NMBA+APS)，實驗變因為溶劑，不考慮溫度影響
表1 使用不同溶劑之成膠狀態 | 
溶劑 | 成膠狀態
硼砂-硼酸緩衝液a | 膠體乳白、聚合狀況極差
硼砂-硼酸緩衝液b | 膠體透明、聚合狀況佳、延展性增加
純水 | 膠體透明、聚合狀況佳、易碎
a 0.0028% Na₂B₄O₇.10H₂O、0.01% H3BO3 b 0.286g Na₂B₄O₇.10H₂O、1.051g H3BO3、8g SDS、3.2g NaCl、0.864g 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯 | 
添加以增強膠體性質

## Slide 20: 有延展性
固定配方[AAc(主)+NIPAAm+NMBA+APS]，實驗變因為溶劑
表3 改變溶劑對成膠狀態之影響 | 
溶劑 | 成膠狀態
純水 | 透明、脆、膠體強度低、表面無黏性
硼砂-硼酸緩衝液a | 透明、脆又硬、膠體強度增加、表面無黏性
a 0.286g Na₂B₄O₇.10H₂O、1.051g H3BO3、8g SDS、3.2g NaCl、0.864g 2-甲基-2-丙烯酸十八烷基酯 | 

## Slide 21: 放置4小時不成膠
要使用連續式水膠塗佈設備，需考量其滯料時間，不能使水膠溶液在滯料區就成膠，因此必須控制成膠時間。
Notes: 由於我們是連續式製程所以在帶料區時不能讓它成膠所以要拉長成膠時間

## Slide 22: 放置4小時不成膠
改變促進劑的量對成膠時間的影響

## Slide 23: 水膠溶液黏稠有流動性
因水膠溶液為液態，在塗佈與控制厚度上都無法成功進行，所以要使水膠溶液在成膠前就維持一定的黏度，以解決塗佈上的問題。
Notes: 這個黏稠有流動性是為了調節水膠的厚度跟從住料口出來時不會直接流掉

## Slide 24: 水膠溶液黏稠有流動性
廠商使用的是連續式設備，實驗用批次式水膠不能應用在設備上，必須提升水膠溶液在成膠前的黏度以解決塗佈上的問題
表3 不同增稠劑之增稠效果 | 
增稠劑 | 增稠狀況
甘油 | 增稠狀況不佳，並且降低水膠的性質
澱粉 | 無增稠效果，且不易溶解
海藻酸鈉+CaCl2 | 兩者混合後會獨立成膠，無法與原配方相容
海藻酸鈉 | 極難溶，增稠效果低，加進水膠溶液混合後會產生大量氣泡，成膠後呈現乳白色
海藻酸鈉+明膠 | 加入明膠，增稠效果沒有增加，兩者相容性差
PVA | 難溶，但增稠效果佳

## Slide 25: 結論
TEMED的量越少，成膠時間越長。
AAc雖改善了膠體乳白之狀況，但會使水膠呈強酸性(pH 3~pH 4)，膠體性質變得脆且易碎，膠體黏度、延展性降低，不適用於人體，因此不採用。
PVA可以有效的增加水膠溶液成膠前之黏度，因此採用其作為增稠劑。
由於添加PVA，水凝膠在室溫下聚合的狀況極差，膠體乳白，實驗後發現需在低溫的環境下進行聚合與交聯。

## Slide 26: 未來工作
PVA水膠之製備
實驗流程圖

## Slide 27: PVA水膠之製備
聚乙烯醇(Polyvinyl alcohol)的製備
12g PVA + 88mL H2O
100℃水浴
加熱攪拌6小時
12% PVA 溶液
機械攪拌 轉速400 rpm

## Slide 28: PVA水膠之製備-2
聚乙烯醇(Polyvinyl alcohol)複合NIPAAm水凝膠的製備
12% PVA + NIPAAm + NMBA + APS + TEMED
PVA複合NIPAAm水膠
在11℃(低溫)下交聯及聚合

## Slide 29: 實驗流程圖
PVA
成膠
物性測試
TEMED
拉伸測試
壓縮測試
澎潤率及飽和含水率測試
NIPAAm
NMBA
APS
水膠溶液
FTIR分析
水氣透過率測試
保水率試驗
Notes: 用上述的方式製備的水膠之後要做的各種悟性測試

## Slide 30: 感謝聆聽