## Slide 1: 離子氮化表面硬化處理重型機械及卡車柴油引擎用球墨鑄鐵活塞之磨耗行為研究
專 題 生:李泰達 張寰宇 黃煜文 郭亮均
指 導 教 授：林宏茂 副教授
報 告 日 期:110年3月29日

## Slide 2: 目錄
1.前 言
1-1實驗動機
1-2實驗目的
2.實 驗 結 果 與 討 論
3. 目 前 進 度
4.未 來 進 度

## Slide 3: 前 言
球墨鑄鐵(FCD600)
球墨鑄鐵
特性
鑄造性
加工性
制震性
成本低廉
使用場合
模具
活塞
管道
腐蝕
磨耗
表面氮化
離子氮化處理
磨耗
腐蝕
硬度

## Slide 4: 添 加 釩 的 特 性
特性
細化組織和晶粒
增加鋼的淬透性
使用場合
軸承
齒輪
抗磨損和抗爆裂性
耐高溫又抗寒
汽車零件
+V(固溶強化)
碳化釩

## Slide 5: 沃 斯 回 火 製 程
原材
高溫沃斯田體
加熱
恆溫鹽浴
冷卻
成品

## Slide 6: 沃 斯 回 火 特 性
優點:
缺點:
高強度
高韌性
變形量極小
不易脆裂
有牙孔時殘鹽洗淨不易
生產效率低
生產成本高

## Slide 7: 實 驗 動 機
FCD600經由製程加工，能夠提升原材料的表面強度、耐磨性質、抗腐蝕性。

## Slide 8: 實 驗 目 的
探討FCD600經沃斯回火後表面硬度、耐磨耗性及耐腐蝕性之影響
藉由離子氮化製程經沃斯回火之FCD600耐磨耗性及耐腐蝕性之差異

## Slide 9: 實 驗 目 的
SSF(固溶強化)
+V(合金化)
ADI(沃斯回火熱處理
Ion Nitrogen(離子氮化)

## Slide 10
實 驗 結 果 與 討 論

## Slide 11: FCD600+V 1% 50x
A
B
圖A. FCD600+V 1%腐蝕前 圖B. FCD600+V 1%腐蝕後
碳化釩
球墨
肥粒體
球墨
碳化釩
波來鐵

## Slide 12: FCD600+V 1% 100x
A
B
圖A. FCD600+V 1%腐蝕前 圖B. FCD600+V 1%腐蝕後
碳化釩
球墨
球墨
波來鐵

## Slide 13: FCD600+V 1% 200x
B
A
圖A. FCD600+V 1%腐蝕前 圖B. FCD600+V 1%腐蝕後
球墨
波來鐵
肥粒體
碳化釩
球墨

## Slide 14: FCD600+V 2% 50x
A
B
圖A. FCD600+V 2%腐蝕前 圖B. FCD600+V 2%腐蝕後
碳化釩
波來鐵
球墨
肥粒體
肥粒體
球墨

## Slide 15: FCD600+V 2% 100x
A
B
圖A. FCD600+V 2%腐蝕前 圖B. FCD600+V 2%腐蝕後
球墨
肥粒體
球墨
肥粒體
碳化釩

## Slide 16: FCD600+V 2% 200x
B
A
圖A. FCD600+V 2%腐蝕前 圖B. FCD600+V 2%腐蝕後
球墨
肥粒體
波來鐵
肥粒體
球墨
碳化釩

## Slide 17: 上表面硬度
經由此數據得知FCD600+V3%的HRB硬度測試結果較硬而FCD600+V1%較軟，所以硬度較硬至較軟為3%V>2%V>1%V

## Slide 18: 目前進度
FCD600
硬度
金相
體硬度
表硬度

## Slide 19: 未 來 進 度

## Slide 20
SSF
HV
SEM/EDS
OM
XRD
HRB
腐蝕特性
極化
(恆電位儀)
SLE
SEM
microstructure
硬度
磨耗性能
Ball-on-dise
+V(合金化)
Ion Nitrogen(離子氮化)
ADI(沃斯回火熱處理)

## Slide 21: 謝 謝 指 教