## Slide 1: 離子氮化表面硬化處理重型機械及卡車柴油引擎用球墨鑄鐵活塞之磨耗行為研究
專 題 生:李泰達 張寰宇 黃煜文 郭亮均
指 導 教 授：林宏茂 副教授
報 告 日 期:110年3月23日

## Slide 2: 目 錄
1.前 言
1-1實驗動機
1-2實驗目的
2.課 程 相 關 知 識
3.實 驗 結 果 與 討 論
4.目 前 進 度
5.未 來 進 度(甘特圖)

## Slide 3: 前 言
球墨鑄鐵(FCD600)
球墨鑄鐵
特性
鑄造性
加工性
制震性
成本低廉
使用場合
模具
活塞
管道
腐蝕
磨耗
表面氮化
磨耗
腐蝕
硬度

## Slide 4
傳統球墨鑄鐵(肥粒體-波來體混合組織)
易受基地組織控制的球墨鑄鐵機械性能(抗拉強度、降伏強度、 硬度及伸長率)，卻常因肥粒體-波來體混合比例的變動(主要是鑄件厚薄的不同冷卻速度造成)，導致其機械性能穩定性變化大
矽固溶強化肥粒體基球墨鑄鐵(Si-SSF)
原有球墨鑄鐵生產中利用矽元素固溶強化特性，所開發的更有優異性能的球墨鑄鐵
ISO 1083-2004球墨鑄鐵標準中，將高矽(固溶強化肥粒體基為主，容許5%波來鐵)球墨鑄鐵
尋求常規波來體組織強化的代替方法。最有希望的替代方法是用固溶強化(添加矽或釩)獲得具有中等強度和韌性的球墨鑄鐵

## Slide 5: 傳統球墨鑄鐵規範(肥粒體-波來體混合組織)
FCD-400, 450, 500, 600, 700球墨鑄鐵之抗拉強度
波來鐵面積率 延伸率

## Slide 7: 矽固溶強化肥粒體基球墨鑄鐵應用場合 (濕模砂造模法)
液壓鑄鐵轉向節
需要良好的切削性及加工精度之應用場合
自動化設備用鑄鐵液壓控制閥之
固溶強化肥粒體基球墨鑄鐵

## Slide 8: 固溶強化合金元素對球墨鑄鐵之影響
(1)合金的降伏強度、抗拉強度及硬度皆以純金屬高。
(2)大多數的情形，合金的延性比純金屬差。但有少部份，例如銅鋅合金，固溶強化卻能同時增加強度和延性。
(3)合金的導電度遠低於純金屬。
(4)利用固溶強化可以改善變形的抵抗力，或高温下的強度損失。高溫對於固溶強化合金的性質不會造成巨大的改變。
矽元素
固溶強化及肥粒體化元素
石墨成核劑
高溫相穩定性提高

## Slide 9: 散佈強化
藉由在金屬中添加硬顆粒，例如碳化矽，或是添加合金元素，使材料凝固過程中形成高硬度的金屬化合物。這些硬脆的第二項能夠阻擋差排得移動，使材料變形不易，此即達到強化效果
釩元素
是合金元素
固溶後釩的含量越高 促使石墨化的組織 硬度 及耐磨耗性
與鑄鐵固溶後使得鑄鐵表面形成較硬的石墨化組織，鑄鐵的硬度 與較好的耐磨耗性

## Slide 10: 固溶強化肥粒體基球墨鑄鐵規範 DIN EN1563-2011

## Slide 11: 固溶強化肥粒體基球墨鑄鐵材質化學組成規範DIN EN1563-2011

## Slide 12
矽固溶化型球墨鑄鐵(EN-GJS-450, 500, 600)的降伏強度(0.8 UTS)、延伸率都比傳統型球墨鑄鐵的降伏強度(0.6 UTS)、延伸率來的優異

## Slide 13: FCD600球墨鑄鐵化學組成(wt.%)
sample | C | Si | Ni | Mo | Mn | P | S | Mg | Fe
FCD600+1% V | 2.81 | 4.26 | 0.297 | 0.060 | 0.260 | 0.017 | 0.001 | 0.022 | Bal.
FCD600+2% V | 2.95 | 4.40 | 0.313 | 0.062 | 0.252 | 0.018 | 0.002 | 0.062 | Bal.
FCD600+3% V | 2.88 | 4.13 | 0.283 | 0.061 | 0.252 | 0.021 | 0.005 | 0.035 | Bal.

## Slide 14: 添 加 釩 的 特 性
特性
細化組織和晶粒
增加鋼的淬透性
使用場合
軸承
齒輪
抗磨損和抗爆裂性
耐高溫又抗寒
汽車零件
+V(釩)(散佈強化)
碳化釩

## Slide 15: 沃 斯 回 火 製 程
原材
高溫沃斯田體
加熱
恆溫鹽浴
冷卻
成品
將沃斯回鐵狀態的鋼料淬入溫度介於 S 曲線鼻部與 MS 變態點間的熱浴，直到過冷沃斯回鐵完全變態為版狀上沃斯肥粒鐵才取出空冷的一種熱處理工法，稱為沃斯回火( Austempering )。

## Slide 16
ADI 熱處理過程圖
水冷
空冷
急速冷卻
空冷
沃斯田體化
沃斯回火處理

## Slide 17: 沃 斯 回 火 特 性
優點:
缺點:
高強度
高韌性
變形量極小
不易脆裂
有牙孔時殘鹽洗淨不易
生產效率低
生產成本高

## Slide 18: 離子氮化製程原理
離子滲氮也稱為電漿滲氮，其離子氮化是利用高電壓，使得氮氣及氫氣在電場作用下碰撞至陰極促使氮原子與氫原子反覆的碰撞下與碰撞產生的鐵原子結合形成FeN。

## Slide 19: 離子氮化製程特性
白層 (FeN)
擴散層
(合金氮化物)
(Si3N4)
基材
增加硬度、提升磨耗及腐蝕特性
延長疲勞壽命

## Slide 20: 離子氮化製程優點
氮化層與表面組織緻密較不易發生氮化脆性。
離子氮化處理的溫度較低時間較短氮化後工件的變形量較少，減少後精加工成本較優於其他傳統氮化處理。
離子氮化對不規則形狀工件也容易加工。
離子氮化後提升表面的硬度、耐磨性及腐蝕特性。

## Slide 21
離子氮化常運用的材料:
低中高碳鋼、牙板、模具鋼、不銹鋼及合金鋼
離子氮化廣泛運用的產品
適用於:螺桿、軸承、齒輪、模具、螺絲牙板、機械五金、
航太及精密儀器

## Slide 22: 實 驗 動 機
FCD600經由ADI及離子氮化製程加工，能夠提升基材的表面強度、耐磨性質、抗腐蝕性。

## Slide 23: 實 驗 目 的
探討釩含量添加FCD600肥粒體基球墨鑄鐵經沃斯回火後表面硬度、耐磨耗性及耐腐蝕性之影響
2.藉由離子氮化製程經沃斯回火之FCD600耐磨耗性及耐腐
蝕性之差異

## Slide 24: 實 驗 目 的
SSF(固溶強化)
+V(釩)(散佈強化)
ADI(沃斯回火熱處理)
Ion Nitrogen(離子氮化)

## Slide 25: 課程相關知識
材料科學與工程(一) (二) | 材料技術實習(二) | 物理冶金
擴散(離子氮化) 恆溫變態曲線 合金化及固溶強化製程 | 熱處理金相製作硬度量測 磨耗試驗 XRD,SEM/EDS | 沃斯回火製程(ADI) 離子氮化原理與製程

## Slide 26
實 驗 結 果 與 討 論

## Slide 27: 進度(一): 金相(未ADI)
金相(未腐蝕) |  | 
1% X50 | 1% X100 | 1% X200
2% X50 | 2% X100 | 2% X200
3% X50 | 3% X100 | 3% X200

## Slide 28
金相(腐蝕後) |  | 
1% X50 | 1% X100 | 1% X200
2% X50 | 2% X100 | 2% X200
3% X50 | 3% X100 | 3% X200

## Slide 29: 金相 (ADI)
金相(未腐蝕) |  | 
1% X50 | 1% X100 | 1% X200
2% X50 | 2% X100 | 2% X200
3% X50 | 3% X100 | 3% X200

## Slide 30
金相(腐蝕後) |  | 
1% X100 | 1% X200 | 1% X500
2% X100 | 2% X200 | 2% X500
3% X100 | 3% X200 | 3% X500

## Slide 31: 金相(離子氮化經ADI後之FCD600+V)
金相(未腐蝕) |  | 
1% X50 | 1% X100 | 1% X200
2% X50 | 2% X100 | 2% X200
3% X50 | 3% X100 | 3% X200

## Slide 32
金相(腐蝕後) |  | 
1% X100 | 1% X200 | 1% X500
2% X100 | 2% X200 | 2% X500
3% X100 | 3% X200 | 3% X500

## Slide 33: 進度二.拉伸試驗
FCD600
FCD600
FCD600
FCD600

## Slide 34
釩添加量對鑄態及ADI後球墨鑄鐵之HRC體硬度比較
釩添加量
FCD600硬度值HRC

## Slide 35
釩添加量對鑄態、ADI後球墨鑄鐵及離子氮化後球墨鑄鐵之橫截面Hv微硬度比較
釩添加量
FCD600硬度值Hv

## Slide 36: 進度三.磨耗 FCD600添加釩(ADI)之循環式磨耗參數:
參數 | 條件
荷重 | 5 N、6 N、7 N
滑動速度 | 10.4 cm/s
轉速 | 300 rpm
行走直徑 | 5 mm
滑動距離 | 100 m
對耗材 | Al2O3

## Slide 37: 磨耗係數公式
式中：
K—磨耗係數
△W—磨損重量（g）
d—材料比重（g/㎝3）
p—試驗負荷（N）
V—滑動線速度（m/s）
t—磨損時間（s）
K＝(cm3/N m)
磨耗損失率公式
(磨耗後重量-磨耗前重量)÷(滑動距離)×100%

## Slide 38
釩添加量及荷重5N對鑄態、ADI後球墨鑄鐵及離子氮化後球墨鑄鐵之磨耗曲線比較圖
(A) 鑄態球墨鑄鐵
(B) ADI後球墨鑄鐵
(C) 離子氮化後球墨鑄鐵
(A)
(B)
(C)

## Slide 39: 5N摩擦係數

## Slide 40: 釩添加量及荷重6N對鑄態、ADI後球墨鑄鐵及離子氮化後球墨鑄鐵之磨耗曲線比較圖
(A) 鑄態球墨鑄鐵
(B) ADI後球墨鑄鐵
(C) 離子氮化後球墨鑄鐵
(A)
(B)
(C)

## Slide 41: 6N摩擦係數

## Slide 42: 釩添加量及荷重7N對鑄態及ADI後球墨鑄鐵及離子氮化後球墨鑄鐵之磨耗曲線比較圖
(A) 鑄態球墨鑄鐵
(B) ADI後球墨鑄鐵
(C) 離子氮化後球墨鑄鐵
(A)
(B)
(C)

## Slide 43: 7N磨耗係數

## Slide 44: 荷重對鑄態、ADI後球墨鑄鐵及離子氮化後球墨鑄鐵之磨耗損失率比較圖

## Slide 45: 目前進度
FCD600
硬度
磨耗
體硬度
循環式磨耗
表硬度
腐蝕特性
極化
(恆電位儀)

## Slide 46: 未 來 進 度

## Slide 47
SSF鑄鐵
SEM/EDS
OM
XRD
腐蝕特性分析(電化學分析儀)
磨耗損失慮
微觀組織觀察及金屬鑑定
硬度量測
磨耗性能評估
Ball on disc 滑動磨耗試驗
磨耗係數
+V(釩)(合金化)
Ion Nitrogen(離子氮化)
ADI(沃斯回火熱處理)



極化曲線
(Icorr、Ecorr)
Hv
HRC

## Slide 48
工作項目 月次 | Sep-20 | Oct-20 | Nov-20 | Dec-20 | Jan-21 | Mar-21 | Apr-21 | May-21 | Jul-21 | Aug-21 | Sep-21 | Oct-21 | Nov-21 | Dec-21 | Jan-22 | Feb-22 | Mar-22
資料收集/練習 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
ADI製程 |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
離子氮化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
金相試驗 |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
磨耗試驗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
撰寫報告 |  |  |  |  |  | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★
海報製作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
預定累積進度百分比 | 15% | 15% | 15% | 30% | 30% | 60% | 60% | 60% | 60% | 75% | 75% | 75% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85%
工作進度甘特圖

## Slide 49: 謝 謝 指 教